Рекомендации по укладке

Инженерная паркетная доска (инженерная доска с замковым соединением)

Приступая к укладке

Срок службы инженерной паркетной доски напрямую зависит от того, насколько качественно было подготовлено основание и насколько профессионально была проведена укладка. В частности, следует четко соблюдать технологические нормы устройства деревянных полов, а также поддерживать определенный температурно-влажностный режим.

Очень важно, особенно в зимнее время, чтобы температура инженерной доски и основания была одинаковой, поэтому закрытые упаковки необходимо выдержать в помещении, где будут производиться работы, не менее 48 часов. Открывать их следует только по мере укладки.

Приступая к укладке инженерной паркетной доски, Вы должны убедиться в том, что помещение готово к этому: стяжка выровнена (допустимое отклонение составляет не более 2 мм на 2 м) и просохла (влажность составляет не более 12%), окна установлены, обои поклеены, относительная влажность воздуха 40-60%, температура – не менее 18 С.

«Черный пол»

Устройство «черного пола» – отдельный и очень важный этап. Для инженерной доски «черным полом» является либо бетонное основание с гидроизоляцией (если не используется подложка), либо фанерное основание. Основание пола должно быть абсолютно чистым, гладким и сухим.

Клеевая технология

При укладке инженерной паркетной доски на большие площади, необходимо применять клеевую технологию, обеспечивающую большую жесткость и лучшее качество сцепления.

Советы по укладке инженерной паркетной доски:

1. Между стеной и инженерной паркетной доской, а также в местах примыкания инженерной паркетной доски к дверям или трубам отопления необходимо оставлять зазор шириной около 10 мм (он фиксируется при помощи специальных клиньев).

2. Инженернуюпаркетную доску следует укладывать по направлению солнечных лучей, также возможна укладка инженерной паркетной доски по диагонали.

3. Инженерную паркетную доску можно укладывать поверх системы теплые полы. Следует учесть, что температура поверхности паркетного пола не должна превышать 27 С. Также при устройстве полов данного типа необходимо позаботиться о гидроизоляционной прокладке.

4. Не следует слишком плотно фиксировать плинтусы, – между плинтусом и стеной должен остаться небольшой зазор, который позволит дереву «дышать». В противном случае естественное расширение паркета неизбежно приведет к деформации напольного покрытия.

5. Если какая-то доска подверглась негативным механическим или химическим воздействиям, ее всегда можно «безболезненно» заменить!